BÁO CÁO NGẮN: TỔNG QUAN TÀI LIỆU BẰNG ELICIT/CONSENSUS

Chủ đề: Ứng dụng vật liệu graphene trong điện cực âm của pin lithium-ion

Câu hỏi nghiên cứu: Graphene và các vật liệu lai graphene có giúp cải thiện dung lượng, độ bền chu kỳ và khả năng sạc/xả nhanh của điện cực âm pin lithium-ion không?

Công cụ và cách tìm: Em dùng cụm từ khóa trên Elicit/Consensus: “graphene composite anode lithium-ion battery cycling capacity”, “silicon graphene anode lithium-ion battery” và “graphene oxide lithium-ion battery anode”. Em ưu tiên bài có thí nghiệm pin, số liệu dung lượng/chu kỳ rõ và liên quan trực tiếp đến graphene.

Bảng so sánh 5 bài báo phù hợp

| STT | Bài báo | Vật liệu | Phương pháp nghiên cứu | Kết quả chính | Nhận xét ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mao et al. (2015), NPG Asia Materials [1] | Li4Ti5O12/graphene | Tổng hợp một bước bằng aerosol từ GO, tiền chất Li và Ti; kiểm tra điện hóa điện cực âm. | Giữ 88% dung lượng sau 5000 chu kỳ ở 1250 mA g-1; ở 5000 mA g-1 vẫn đạt khoảng 60% dung lượng so với 12,5 mA g-1. | Rất mạnh về độ bền chu kỳ và sạc/xả nhanh. |
| 2 | Liu et al. (2015), Scientific Reports [2] | SnO2/graphene | Tổng hợp microwave-hydrothermal; hạt SnO2 dưới 3,5 nm bám trên graphene; đo sạc/xả nhiều mật độ dòng. | Sau 100 chu kỳ còn 1359 mAh g-1 ở 100 mA g-1; ở 1000 mA g-1 còn 677 mAh g-1 sau 1000 chu kỳ. | Dung lượng cao, graphene giúp hạn chế kết tụ và biến đổi thể tích. |
| 3 | Xu et al. (2015), ACS Applied Materials & Interfaces [3] | FTO/RGO | Gắn nanocrystal fluorine-doped tin oxide lên reduced graphene oxide bằng xử lý thủy nhiệt. | Giữ 1439 mAh g-1 sau 200 chu kỳ ở 100 mA g-1; đạt 1148 mAh g-1 ở 1000 mA g-1. | Hiệu năng cao nhờ RGO dẫn điện và lớp SEI ổn định hơn. |
| 4 | Park et al. (2020), Scientific Reports [4] | Si/CNF/rGO | Trộn vật lý Si nanoparticle, carbon nanofiber và rGO rồi khử nhiệt; so sánh nhiều tỉ lệ vật liệu. | Mẫu Si:CNF/rGO = 1:1 duy trì khoảng 964,68 mAh g-1 sau 100 chu kỳ ở 0,1 A g-1. | Cân bằng tốt giữa dung lượng của Si và độ ổn định nhờ mạng graphene/CNF. |
| 5 | Nguyen et al. (2025), RSC Advances [5] | GNs@MnO2 | Tạo composite MnO2 trên graphene oxide nanosheets; lắp pin half-cell CR2032 và đo CV, EIS, sạc/xả. | Mẫu GM005 đạt 382,1 mAh g-1 và giữ 136,83% sau 100 chu kỳ; ở 5,0 A g-1 còn 235,8 mAh g-1. | Dung lượng không cao nhất, nhưng quy trình có hướng bền vững vì tận dụng nguồn graphene tái chế. |

Nhận xét tổng hợp

Nhìn chung, 5 bài báo đều cho thấy graphene có vai trò quan trọng trong điện cực âm pin lithium-ion. Điểm chung là graphene không chỉ đóng vai trò vật liệu lưu trữ lithium, mà còn tạo mạng dẫn điện, hạn chế sự kết tụ của hạt hoạt tính và giúp điện cực chịu được biến đổi thể tích khi sạc/xả.

Các vật liệu chứa SnO2 hoặc FTO/RGO cho dung lượng rất cao, nhưng vẫn cần chú ý vấn đề giãn nở thể tích và độ ổn định lâu dài. Vật liệu Si/CNF/rGO cũng có tiềm năng vì silicon có dung lượng lý thuyết lớn, còn graphene và carbon nanofiber giúp giảm nứt gãy điện cực. Trong khi đó, LTO/graphene nổi bật nhất về độ bền chu kỳ, phù hợp hơn khi ưu tiên an toàn và tuổi thọ pin.

Kết luận ngắn: Graphene có hiệu quả rõ trong việc cải thiện hiệu năng điện cực âm, nhưng hiệu quả phụ thuộc nhiều vào vật liệu kết hợp và cách tổng hợp. Nếu mục tiêu là dung lượng cao, các composite SnO2/graphene, FTO/RGO hoặc Si/CNF/rGO đáng chú ý. Nếu mục tiêu là tuổi thọ và tốc độ sạc/xả, LTO/graphene là hướng rất mạnh.

Tài liệu tham khảo

[1] Mao et al. One-step, continuous synthesis of a spherical Li4Ti5O12/graphene composite as an ultra-long cycle life lithium-ion battery anode. NPG Asia Materials, 2015. https://www.nature.com/articles/am2015120

[2] Liu et al. Superior cycle performance and high reversible capacity of SnO2/graphene composite as an anode material for lithium-ion batteries. Scientific Reports, 2015. https://www.nature.com/articles/srep09055

[3] Xu et al. Fluorine-Doped Tin Oxide Nanocrystal/Reduced Graphene Oxide Composites as Lithium Ion Battery Anode Material with High Capacity and Cycling Stability. ACS Applied Materials & Interfaces, 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26606370/

[4] Park et al. Characteristics and electrochemical performances of silicon/carbon nanofiber/graphene composite films as anode materials for binder-free lithium-ion batteries. Scientific Reports, 2020. https://www.nature.com/articles/s41598-020-79205-1

[5] Nguyen et al. MnO2-decorated graphene oxide nanosheet composites as promising electrode materials for lithium-ion battery energy storage applications. RSC Advances, 2025. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2025/ra/d5ra02093j